## Slide 1: Sélection des matériaux avec facteur de forme

## Slide 2: Problématique
Même matériaux : Exemple Flexion :matériaux Acier
Indice de performance en flexion domaine d’élasticité pour une section circulaire pleine est :
IP=
Est-ce que la forme de la poutre influe sur IP

## Slide 3: introduction
Les sections géométriques creuses sont plus performantes que les sections pleines pour supporter des charges en flexion, torsion et compression axiales.
La signification de la géométrie est que la section transversale est tubulaire, rectangulaire, en I... etc.

## Slide 4: introduction
Fonction
Matériau
Géométrie
Procédé
Facteur géométrique :
Valeur caractéristique en flexion et en torsion ce qui donnera in indice de performance IP qui prend en considération le facteur forme

## Slide 5: introduction
La géométrie de la section est importante pour certains modes de chargement.
La performance mécanique est obtenue en combinant le matériau avec une forme macroscopique. La forme est caractérisée par un facteur de forme Φ sans dimension.

## Slide 6: facteurs de forme
Un composant est en générale chargé soit axialement, soit en flexion ou en torsion :
Barres sont chargées en traction.
Les poutres en flexion.
Les arbres en couples de torsion.
Les colonnes en compression axiales.

## Slide 7: Facteurs de forme basés sur la rigidité Domaine élastique
Avec
et

## Slide 8: Facteurs de forme basés sur la rigidité Domaine élastique
ST : Rigidité en torsion élastique d’une géométrie donnée.
ST° : Rigidité en torsion élastique de l’arbre plein circulaire.
k et k° : moment quadratique ou d’inertie de Torsion (m4)
Donc :

## Slide 9: Facteurs de forme basés sur la résistance
Avec

## Slide 10: Domaine élastique a-Traction élastique
L’allongement ou le raccourcissement élastique d’une barre sous une charge dépend de l’aire de la section mais de sa géométrie, il n’y a donc pas besoin de facteur géométrique.

## Slide 11: Domaine élastique a-Flexion élastique (domaine de rigidité)
Soit une poutre de longueur (l) avec un module de Young, alors la rigidité en flexion :
Sachant que
E : module de Young.
δ0 : flèche (déflexion).
F : force.
S0 : rigidité.
I0 : moment d’inertie pour une section circulaire(m4).
L : longueur (m).
C1 : constante en fonction du mode de chargement.

## Slide 12: Domaine élastique a-Flexion élastique (domaine de rigidité)
I : moment d’inertie pour une section donnée (m4).

## Slide 13: Domaine élastique c-Torsion élastique (domaine de rigidité)
Des géométries performantes en flexion peuvent s’avérer moins bonnes en torsion.
La rigidité d’un arbre étant le couple de Torsion divisé sur l’angle de torsion.
Donc

## Slide 14: Domaine élastique c-Torsion élastique (domaine de rigidité) suite
T : Couple de torsion (Nm).
G : Module de cisaillement (N/m2).
K : moment de torsion (pour les sections circulaire est identique au moment polaire J) (m4), k est tabulé.
Pour un arbre circulaire ( K°)

## Slide 15: Domaine élastique c-Torsion élastique (domaine de rigidité) suite
L’indice de forme pour une torsion élastique
ST : Rigidité en torsion élastique d’une géométrie donnée.
ST° : Rigidité en torsion élastique de l’arbre plein circulaire.
K et k° : moment quadratique ou d’inertie de Torsion (m4)
Donc :